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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΞΆΝΘΗΣ - ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ 
Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών - Εργαστήριο Δομικών Υλικών

Μάθημα: Νόμος ενυδατώσεως των τσιμέντων – Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο
Διδάσκοντες: Σίδερης Κ., Καθηγητής, Ταστάνη Σ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια	
Θέμα 2026: Από πυλωτή πολυόροφης οικοδομής με συνολικό αριθμό υποστηλωμάτων κάτοψης 26, με διαστάσεις 400Χ400 (mm) λαμβάνετε εννέα πυρήνες 1:1 διαμέτρου 10 cm από ισάριθμα υποστηλώματα ενώ πριν την λήψη εκτελέσατε στις υπόψη περιοχές και έμμεσες μεθόδους (κρουσίμετρο). Οι μετρήσεις ήταν:
	 
	 
	πυρήνες

	 
	 
	1ος 
	2ος 
	3ος 
	4ος 
	5ος 
	6ος 
	7ος 
	8ος 
	9ος 

	κρουσιμετρήσεις
	1η 
	35
	24
	31
	22
	24
	20
	33
	40
	38

	
	2η 
	32
	19
	34
	27
	20
	24
	31
	29
	42

	
	3η 
	21
	23
	33
	24
	18
	22
	30
	31
	37

	
	4η 
	33
	22
	36
	21
	22
	24
	29
	21
	39

	
	5η 
	36
	33
	35
	25
	20
	26
	30
	34
	34

	
	6η 
	36
	31
	36
	23
	20
	33
	32
	28
	34

	
	7η 
	35
	27
	34
	22
	24
	22
	33
	30
	35

	
	8η 
	42
	24
	39
	28
	19
	22
	35
	40
	37

	
	9η 
	33
	23
	32
	24
	21
	24
	27
	32
	39

	
	10η 
	37
	19
	36
	22
	25
	20
	29
	34
	31

	
	11η 
	41
	24
	38
	24
	25
	32
	26
	34
	34

	
	12η 
	29
	30
	34
	26
	16
	23
	29
	34
	30

	
	13η
	38
	26
	39
	26
	25
	24
	24
	30
	36

	
	14η 
	42
	25
	35
	22
	21
	23
	32
	24
	37

	Φορτίο θραύσης (kN)
	320
	265
	297
	301
	278
	286
	302
	317
	307



Να προσδιορίσετε βάσει ΕΝ 13791:
1. Την επιτόπου αντοχή σκυροδέματος fck,is(1:1)  και fck,is(2:1) της περιοχής μελέτης (πυλωτή) θεωρώντας μόνο τους πυρήνες h/D=1, καθώς και την τιμή fck κατά EN206. 
2. Την καμπύλη συσχέτισης  fis – R της υπό μελέτη περιοχής του έργου. Βάσει της καμπύλης, ορίστε την εκτιμώμενη επιτόπου αντοχή της θέσης 6 θεωρώντας τις αντίστοιχες τιμές των έμμεσων μετρήσεων (R6). Πως συσχετίζεται η εκτίμηση με την αντοχή fck,is (1:1) που προέκυψε λαμβάνοντας μόνο πυρήνες (από Ερ. 1.); Ο μελετητής μηχανικός με ποια από τις δύο θα κάνει την αποτίμηση των εντατικών μεγεθών;  
Να προσδιορίστε βάσει KANEΠE: 1. Την εκτιμώμενη Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – ΣΑΔ μόνο βάσει πυρήνων και τον συντελεστή ασφάλειας του σκυροδέματος γc.
2. Την εκτιμώμενη Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – ΣΑΔ θεωρώντας και τις έμμεσες μετρήσεις που πήρατε και τον συντελεστή ασφάλειας του σκυροδέματος γc.
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